1

# INWENTARYZACJA I  EKSPERTYZA TECHNICZNA  BUDYNKU

LOKALIZACJA:		DZIAŁKA  Nr 3540,3541/1i3534/2							W  MIEJSCOWOŚCI  KAŁUSZYN

UL. WOJSKA POLSKIEGO 20

OBIEKT :	BUDYNEK  PO DAWNEJ  APTECE  Z LOKALAMI MIESZKALNYMI

INWESTOR:		GMINA  KAŁUSZYN

AUTOR OPRACOWANIA:

marzec 2016 r.

Opracowanie  zawiera:

- Karta tytułowa.

- Przedmiot i cel opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Ogólna charakterystyka budynku

5.  Parametry budynku

6.  Opis elementów konstrukcyjnych i ocena techniczna

- Wytrzymałościowa analiza konstrukcji

- Wnioski i zalecenia

- Rysunki inwentaryzacji

1. Przedmiot i cel opracowania.

- Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu    technicznego budynku po dawnej aptece z częścią mieszkalną (obecnie użytkowana jako pomieszczenia biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej)

- Celem ekspertyzy jest określenie możliwości adaptacji istniejącego budynku z przystosowaniem pomieszczeń do warunków umożliwiających prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i gabinetów lekarskich

2.  Podstawa opracowania:

2.1. Umowa  Burmistrza miasta Kałuszyn

2.2. Wizja lokalna ;

2.3. Polskie Normy , literatura techniczna ;

2.4. Odkrywki , badania , dokumentacja budynku, pomiary.

3. Ogólna charakterystyka obiektu.

Istniejący budynek jest to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemysłowionej z elementów prefabrykowanych kanałowych (cegła żerańska).

Układ konstrukcyjny ścian nośnych poprzeczny z zastosowaniem rozpiętości traktów stropowych 6,0 m i 3,0 m.

Wysokość kondygnacji brutto:

- parter h = 3,0 m

- piętro h = 2,50 m

- piwnice h = 2,30 m i h = 2,80 m (kotłownia)

- wiek budynku około 40 lat

4. Parametry budynku

- powierzchnia zabudowy 		 – 264,90 m2

- powierzchnia użytkowa 		 – 382,50 m2

- powierzchnia pomocnicza (piwnice) – 180,20 m2

- kubatura 					– 2430,00 m3

- Opis elementów konstrukcyjnych

  - Fundamenty – stan techniczny dobry

Ławy fundamentowe żelbetowe

  - Ściany podziemia – prefabrykowane z elementów kanałowych. Nie zauważono na ścianach śladów spękań, co świadczy o ich prawidłowej pracy.

  - Ściany nadziemia – z bloków ściennych kanałowych wewnętrzne grubości  24 cm i zewnętrzne grubości 38 cm. Ściany osłonowe z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej

Ścianki działowe w części mieszkalnej z elementów „Pro-Monta”, w piwnicach i w części aptecznej ścianki gr. 12 cm z cegły kratówki i 6,5 cm z cegły dziurawki.

Ściany nie wykazują uszkodzeń i mogą być w dalszym ciągu eksploatowane.

  - Stropy – prefabrykowane z elementów kanałowych (nad parterem i piętrem dla dopuszczalnych obciążeń 3,75 kN/m2, nad piwnicą wzmocnione płyty stropowe o dop. obciążeniach 8,0 – 11,0 kN/m2. Stan techniczny dobry. Nie zauważono śladów przeciążenia ugięć ani zarysowań.

  - Stropodach wentylowany – całkowicie do przebudowy polegającej na rozbiórce całości i wykonanie więźby drewnianej.

Konstrukcja stropodachu z płyt stropowych kanałowych. Przekrycie dachu płytkami korytkowymi DKZ opartymi na ścianach ażurowych gr. 12 cm z cegły dziurawki.

Pokrycie dachu papą.

Ocieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 6 cm.

  - Schody – wewnętrzne i zewnętrzne wylewane żelbetowe

  - Daszki wykonano jako żelbetowe

  - Przewody wentylacyjne z pustaków kominowych, główki kominowe z cegły ceramicznej pełnej zakończone nakrywami żelbetowymi

  - Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

  - Posadzki

- w podpiwniczeniu na korytarzach posadzki lastryko, w pomieszczeniach gładź cementowa zatarta na ostro. Izolacja pozioma pod posadzką z papy ułożonej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm

- na parterze i piętrze na gładzi cementowej w pomieszczeniach ułożone podłogi z wykładzin rulonowych, paneli i klepki, w łazienkach płytki gres i terakota

  - Izolacja przeciwwilgociowa

- z dwóch warstw papy na ławach fundamentowych i pod posadzkami piwnic

  - Tynki wewnętrzne i oblicowania

- na wszystkich kondygnacjach tynki cementowo-wapienne, w łazienkach glazura do pełnej wysokości

  - Tynki zewnętrzne cementowo – wapienne nakrapiane

  - Stolarka okienna i drzwiowa

- okna drewniane zespolone i w części z PCV (parapety lastrykowe)

- drzwi wewnętrzne pełne płytowe, zewnętrzne drewniane klepkowe

- okna i drzwi do wymiany

- Wytrzymałościowa analiza konstrukcji pod wpływem przewidywanych obciążeń

  - Fundamenty – bez zmian

  - Ściany  - bez zmian

  - Stropy – bez zmian

  - Dach – bez zmian (stropodach żelbetowy wentylowany zastąpiony więźbą drewnianą)

Na podstawie przeprowadzonych oględzin elementów budynku i badań makroskopowych stwierdzam, że konstrukcja budynku jest w dobrym stanie sprawności technicznej.

- Wnioski i zalecenia

  - Bryła istniejącego budynku oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne budynku pozwalają na prawidłowe wykonanie projektowanej przebudowy

  - Projektowana przebudowa może być przeprowadzona w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa budynku. Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane w obrębie działki inwestora

  - W zakresie obniżenia wysokości pomieszczeń oraz obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu należy uzyskać odstępstwo od państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydane w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy

  - W zakresie izolacyjności termicznej budynek wymaga termomodernizacji